MỤC LỤC

PHẦN I: THUYẾT MINH

I.CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT	3

II.QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG	3

II.1. Công tác định vị hố khoan	3

II.2. Công tác khoan bằng phương pháp khoan xoay – bơm rửa	3

a. Mục đích	3

b. Thiết bị:	4

II.3. Lấy mẫu:	4

a. Mục đích	4

b. Thiết bị	4

c. Quy trình lấy mẫu	4

II.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	5

II.5. Quan trắc mực nước dưới đất	6

II.6. Thí nghiệm trong phòng	6

II.6.1. Thành phần hạt	6

II.6.2. Độ ẩm tự nhiên	7

II.6.3. Giới hạn chảy – dẻo	7

II.6.4. Tỷ trọng của đất	7

II.6.5. Thí nghiệm cắt trực tiếp	7

III.VỊ TRÍ KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY MÔ TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH	8

IV.KHỐI LƯỢNG	8

IV.1. Khoan và lấy mẫu	8

a. Khoan khảo sát và thí nghiệm SPT:	8

b. Lấy mẫu thí nghiệm:	8

IV.2. Thí nghiệm trong phòng	8

V.ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT	8

V.1. Kết quả khảo sát địa chất	8

V.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THUỶ VĂN	12

VI.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	12

VI.1. Kết luận	12

VI.2. Kiến nghị	13

PHẦN II: PHỤ LỤC

Phụ lục II.1: MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỐ KHOAN

Phụ lục II.2 : MẶT CẮT ĐỊA CHẤT

Phụ lục II.3: HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

Phụ lục II.4: BẢNG TỔNG HỢP CÁC MẪU ĐẤT THEO LỚP

PHẦN III: BẢNG BIỂU

BẢNG BIỂU 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

BẢNG BIỂU 2: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU CƠ LÝ ĐẤT

CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN SOJO VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦN THƠ

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG CÁI KHẾ, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

# CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2014 về xây dựng.

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình”.

- Các tiêu chuẩn khảo sát hiện hành.

+ Tiêu chuẩn Việt Nam:

- Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 4419:1987 “ Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản” mục 1.14 về nội dung của “Phương án kỹ thuật khảo sát”.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD 112 : 1984: Hướng dẫn khảo sát xây dựng bằng thiết bị mới và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình.

- TCVN 9437 : 2012 Khoan thăm dò địa chất công trình.

- TCVN 2683:2012: Đất xây dựng - Phương pháp lấy mẫu, bao gói và vận chuyển mẫu.

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Phương pháp thí nghiệm Xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- TCVN 4195 ÷ 4202/2012: Đất xây dựng. Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý.

- TCVN 9153:2012 Công trình thủy lợi – phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất.

# QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG

## II.1. Công tác định vị hố khoan

Dựa vào mặt bằng khu vực khảo sát, bản vẽ bố trí công trình, vị trí hố khoan được xác định ngoài hiện trường với sự thống nhất giữa chủ đầu tư. Chúng tôi xác định vị trí 03 hố khoan HK1,HK2,HK3.

## II.2. Công tác khoan bằng phương pháp khoan xoay – bơm rửa

#### a. Mục đích

Công tác khoan lấy mẫu nhằm:

Xác định địa tầng của đất

Xác định thông số địa chất ngoài hiện trường đồng thời chọn ra những mẫu thích hợp để làm thí nghiệm trong phòng.

#### b. Thiết bị:

Máy khoan bao gồm:

- Máy khoan thăm dò địa chất.

- Dụng cụ khoan:

- Cần khoan, mũi khoan, ống chống

- Dung dịch bentonitec. Quá trình khoan

Sau khi ổn định vị trí giàn khoan vào vị trí hố khoan bằng hệ thống tời, neo tiến hành chống ống nhằm tuần hoàn dung dịch khoan lên giàn khoan và tránh gây sập thành hố khoan. Sau đó tiến hành khoan bơm rửa tuần hoàn, khống chế thành hố khoan và tống thoát mùn khoan bằng dung dịch bentonite.

## II.3. Lấy mẫu:

#### Mục đích

Lấy mẫu nguyên dạng nhằm lấy mẫu đất ra khỏi địa tầng nhưng vẫn nguyên dạng để có thể làm những thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất.

#### Thiết bị

Hệ thống gồm ống mẫu thành mỏng được gắn vào đầu nối ống, ống thành mỏng có đường kính ngoài 76mm, chiều dài ống thay đổi từ 60 đến 100cm. Khi ấn ống thành mỏng vào trong đất, đầu nối ống có thể cho nước và không khí thoát ra ngoài nhờ vào khả năng tự đóng mở của van bi. Khi rút ống mẫu lên khỏi nền đất, van bi sẽ tự đóng lại để giữ mẫu đất không tụt ra khỏi ống thành mỏng. Mô hình thiết bị lấy mẫu xem Hình 2 – Thiết bị lấy mẫu thành mỏng

#### Quy trình lấy mẫu

Quy trình lấy mẫu dựa trên tiêu chuẩn TCVN 2683-2012 đối với ống mẫu thành mỏng, cứ mỗi 2m khoan sẽ tiến hành lấy mẫu hoặc khi phát hiện giao tầng. Quá trình lấy mẫu gồm các bước sau:

Khoan đến độ sâu cần lấy mẫu

Rửa sạch đáy hố khoan bằng cách phun dung dịch vữa vào trong lòng hố khoan, quan sát khi nào dung dịch khoan không còn các hạt thô tức là đáy hố khoan đã sạch.

Dùng cần khoan đưa thiết bị lấy mẫu đến độ sâu lấy mẫu.

Tùy theo đất yếu hay cứng mà có thể dùng máy thủy lực để ấn vào trong đất hoặc dùng búa để đóng.

Sau khi lấy mẫu xong, rút cần khoan lên khỏi hố khoan, mẫu được giữ lại trong ống nhờ vào khả năng tự đóng của van bi. Lấy ống mẫu ra khỏi đầu nối ống.

Ghi nhãn đầy đủ các thông tin: tên công trình, tên hố khoan, ký hiệu mẫu, độ sâu, mô tả đất …

Lấy một phần đất ở đáy ống mẫu, bịt kín mặt trên và dưới ống mẫu bằng Parafin đun sôi để nguội. Dùng túi nilông bịt kín hai đầu.

Đặt mẫu vào giá đựng mẫu và để ở nơi thoáng mát, tránh va chạm.

Mẫu nguyên dạng được lấy trong tất cả các lớp đất. Mẫu nguyên dạng được lấy bằng ống mẫu thành mỏng chiều dài 60 cm, đường kính 72 mm. Trong lớp đất yếu (bùn sét) sử dụng ống mẫu, trong các lớp đất sét khác sử dụng ống mẫu thông thường.

## II.4. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

- Mục đích

Dựa vào thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT có thể đánh giá trạng thái của đất, đồng thời dùng làm mẫu nhận dạng và có thể làm thí nghiệm trong phòng (nếu cần).

- Thiết bị

Hệ xuyên tiêu chuẩn SPT gồm có ống chẻ đôi đường kính ngoài 50mm cùng với búa rơi dẫn hướng có trọng lượng 63.5 kG, chiều cao rơi tự do 76cm. Hệ xuyên tiêu chuẩn SPT được mô phỏng ở Hình 3

- Phương pháp tiến hành

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn được tiến hành theo tiêu chuẩn TCVN 9351:2012.

Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, thổi rửa sạch đáy hố khoan, lắp đặt dụng cụ thí nghiệm, tiến hành đóng búa nặng 63,5kg (140lbs) với chiều cao rơi tự do 76cm cho mũi xuyên ngập vào trong đất nền 45cm, đếm số búa của từng vạch 15cm và ghi lại, tổng số búa của 30cm đoạn sau là giá trị thí nghiệm (N30) là tổng số búa của 2 hiệp cuối và được thể hiện chi tiết trong hình trụ hố khoan. Mẫu trong ống chẻ được cho vào túi nilông có thẻ mẫu mô tả số hiệu mẫu, độ sâu lấy mẫu.                                            (Hình 3: Quy trình thí nghiệm SPT)

‘

BẢNG PHÂN LOẠI ĐẤT THEO TRỊ  SỐ N

| Đất dính |  |  | Đất hạt rời |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị N | Nén đơn Qu, kG/cm2 | Trạng Thái | Giá trị N | Độ chặt |
| < 2 2 – 4 5 – 8 9 – 15 16 – 30 > 30 | < 0,25 0,25 – 0,50 0,50 – 1,00 1,00 – 2,00 2,00 – 4,00 > 4,00 | Chảy Dẻo chảy Dẻo mềm Dẻo cứng Nửa cứng Cứng | < 4 4 – 10 11 – 30 31 – 50 > 50 | Rất rời Rời Chặt vừa Chặt Rất chặt |

## II.5. Quan trắc mực nước dưới đất

Sau khi kết thúc hố khoan, tiến hành lắp đặt hệ thống bảo vệ miệng hố khoan phục vụ công tác quan trắc mực nước ngầm.

Dụng cụ đo mực nước gồm có một đầu dò, một thước đo đã đánh dấu mm và tời cáp gắn với thiết bị điện tử. Đầu dò được thả xuống ống đến khi đèn và còi báo hiệu đã tiếp xúc với nước. Các vạch độ sâu trên thước đo chỉ mực nước cần đo.

## II.6. Thí nghiệm trong phòng

Bao gồm các thí nghiệm: Kích thước hạt và tính chất vật lý

### II.6.1. Thành phần hạt

Thí nghiệm này được thực hiện trong hai giai đoạn: phân tích sàng cho đất thô, hạt (cát, sỏi) và phân tích tỷ trọng kế cho đất hạt mịn (đất sét, bột). Loại đất có chứa cả hai loại đất được kiểm tra theo thứ tự, bằng phân tích lưới lọc, và phân tích tỷ trọng kế với kích thước hạt đi qua lưới lọc No.200 (0.075mm hoặc nhỏ hơn).

Kết quả được báo cáo về một nhóm kích thước hạt phân phối kết hợp như là tỷ lệ phần trăm của mẫu nhỏ hơn, trọng lượng, so với đăng nhập của đường kính hạt. đường cong này cung cấp các thông số về đường kính có hiệu quả (D60 và D10) và hệ số đồng nhất (Cu). Thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4198-2012.

(Hình 4: Thí nghiệm thành phần hạt)

### II.6.2. Độ ẩm tự nhiên

Độ ẩm tự nhiên, W, được định nghĩa là tỷ số giữa trọng lượng nước/trọng lượng chất rắn trong một mẫu. Cân các mẫu tự nhiên, sau đó sây khô ở nhiệt độ 110oC. Trọng lượng sau khi khô là trọng lượng chất rắn.

Độ ẩm có giá trị trong việc xác định đặc tính của đất có thể tương quan tới thông số khác. Thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4196-2012.                                         (Hình 5: Thí nghiệm độ ẩm)

### II.6.3. Giới hạn chảy – dẻo

Giới hạn chảy (LL), giới hạn dẻo (PL) là giới hạn giới Atterberg. Giới hạn chảy (LL) là độ ẩm của đất ở giữa chảy và dẻo. Giới hạn dẻo là độ ẩm của đất ở giữa trạng thái dẻo và nửa cứng.

Những giá trị này là hữu ích trong việc phân loại đất và đã được tương quan với các thông số khác. Thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4197-2012.

(Hình 6: Thí nghiệm giới hạn chảy - dẻo)                (Hình 7: Thí nghiệm nén nhanh)

### II.6.4. Tỷ trọng của đất

Tỷ trọng của đất, Gs, là tỷ số trọng lượng hạt trong đất/ thể tích của hạt. Tỷ trọng được xác định bằng phương pháp pycnometer hiệu chuẩn và tiến hành theo tiêu chuẩn TCVN 4195-2012.

### II.6.5. Thí nghiệm cắt trực tiếp

Thí nghiệm cắt trực tiếp: dùng để xác định lực dính C (kG/cm2) và góc ma sát trong (độ). Các buớc tiến hành của thí nghiệm cắt trực tiếp tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 4199:2012.

Thí nghiệm được tiến hành bằng máy Trung Quốc theo sơ đồ cắt nhanh không cố kết. Đối với đất dính, cấp áp lực nén đầu tiên ở 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 kG/cm2 cho các mẫu có độ sâu tương ứng đến 10, 20.

# VỊ TRÍ KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY MÔ TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH

Công trình “Khách sạn SOJO và Thương mại Dịch vụ Cần Thơ” xây dựng tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

# KHỐI LƯỢNG

Khối lượng thi công ngoài hiện trường đã được công ty thực hiện bao gồm:

### IV.1. Khoan và lấy mẫu

#### Khoan khảo sát và thí nghiệm SPT:

Khoan khảo sát 03 hố, với tổng chiều sâu khoan: 237.0m

Trong đó: 	+ Khoan trong đất đá cấp I-III: 237.0 m;

+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT): 116 lần.

#### Lấy mẫu thí nghiệm:

- Mẫu cơ lý đất: 116 mẫu;

### IV.2. Thí nghiệm trong phòng

Thí nghiệm trong phòng bao gồm: Phân loại đất, thông số tính toán.

Số lượng chi tiết thí nghiệm trong phòng được thể hiện theo bảng kèm theo

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG

| Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT |  |  |
| I.1 | Công tác thi công hiện trường |  |  |
| 1 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, cấp đất I-III (02 hố khoan x 80m/1 hố và 01 hố khoan x 77m/hố =237.0m) | m | 237.0 |
| 2 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | điểm | 116 |
| I.2 | Công tác thí nghiệm trong phòng |  |  |
| 1 | Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất | mẫu | 116 |

# ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

## V.1. Kết quả khảo sát địa chất

Dựa vào các số liệu đã ghi nhận được tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng của 116 mẫu đất nguyên dạng, chúng tôi đã thành lập được 01 mặt cắt và 06 hình trụ (xem PLII.2 và PL II.3).

Trong giai đoạn khảo sát này chúng tôi bố trí 03 hố khoan trên tổng diện tích thăm dò. Kể từ mặt đất hiện hữu đến độ sâu đã khảo sát là 80,0m, nền đất tại đây được cấu tạo bởi : 3 lớp đất chính và lớp san lấp, có thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

### Lớp san lấp: Cát, đất, bê tông san lấp.

Lớp san lấp bắt gặp từ mặt đất hiện hữu tại đến độ sâu từ 1.7m đến 3,6. Do đây là lớp san lấp thành phần không đồng nhất, nên chúng tôi không tiến hành lấy mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm mà chỉ mô tả hiện trường

### Lớp số 1: Sét rất dẻo lẫn hữu cơ, đôi chỗ xen kẹp ít cát, màu xám nâu, trạng thái chảy - dẻo chảy

Lớp (1) nằm dưới lớp san lấp. Thành phần chủ yếu là sét hữu cơ, màu xám, trạng thái chảy – dẻo chảy. Độ sâu, bề dày lớp thể hiện tại bảng 5.1. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn NSPT là  2-3 búa.

Bảng 5.1: Bảng thống kê sự phân bố theo chiều sâu của lớp đất số 1

| Hố khoan | Độ sâu mặt lớp (m) | Độ sâu đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| HK1 | 3,6 | 32,5 | 27,9 |
| HK2 | 1,7 | 38,7 | 37,0 |
| HK3 | 3,0 | 39,3 | 36,3 |

Các đặc trưng cơ lý chủ yếu của lớp tại bảng 5.2

Bảng 5.2: Bảng chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của lớp số 1

| Tính chất cơ lý |  | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lớp số 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cỡ hạt | Hạt sạn | P | % | 0,0 |
|  | Hạt cát |  | % | 12,6 |
|  | Hạt bụi |  | % | 43,3 |
|  | Hạt sét |  | % | 44,1 |
| Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 55,0 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên |  |  | g/cm3 | 1,649 |
| Khối lượng thể tích khô |  | k | g/cm3 | 1,066 |
| Khối lượng riêng |  | Gs | g/cm3 | 2,644 |
| Hệ số rỗng |  | e | - | 1,487 |
| Độ rỗng |  | n | % | 59,7 |
| Độ bão hòa |  | G | % | 97,7 |
| Giới hạn chảy |  | WL | % | 56,0 |
| Giới hạn dẻo |  | WP | % | 28,3 |
| Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 27,7 |
| Độ sệt |  | Is | - | 0,97 |
| Lực dính |  | C | kG/cm2 | 0,121 |
| Góc ma sát trong |  |  | Độ | 05°42' |
| Hệ số nén lún |  | a1-2 | kG/cm2 | 0,145 |
| Modun biến dạng |  | E1-2 | kG/cm2 | 14,25 |
| Sức chịu tải quy ước |  | (R0) | kG/cm2 | 0,69 |

### Lớp số 2: Sét ít dẻo, màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng

Lớp (2) nằm dưới lớp đất 1. Thành phần chủ yếu là sét ít dẻo, , màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng. Độ sâu, bề dày lớp thể hiện tại bảng 5.3. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn NSPT từ 5 đến 30 búa.

Bảng 5.3: Bảng thống kê sự phân bố theo chiều sâu của lớp đất số 2

| Hố khoan | Độ sâu mặt lớp (m) | Độ sâu đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| HK1 | 32,5 | 56,5 | 25,0 |
| HK2 | 38,7 | 57,0 | 18,3 |
| HK3 | 39,3 | 57,5 | 18,2 |

Các đặc trưng cơ lý chủ yếu của lớp tại bảng 5.4

Bảng 5.4: Bảng chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của lớp đất số 2

| Tính chất cơ lý |  | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lớp số 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cỡ hạt | Hạt sạn | P | % | 0,0 |
|  | Hạt cát |  | % | 12,9 |
|  | Hạt bụi |  | % | 47,1 |
|  | Hạt sét |  | % | 40,0 |
| Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 29,7 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên |  |  | g/cm3 | 1,891 |
| Khối lượng thể tích khô |  | k | g/cm3 | 1,459 |
| Khối lượng riêng |  | Gs | g/cm3 | 2,688 |
| Hệ số rỗng |  | e | - | 0,845 |
| Độ rỗng |  | n | % | 45,7 |
| Độ bão hòa |  | G | % | 94,5 |
| Giới hạn chảy |  | WL | % | 39,3 |
| Giới hạn dẻo |  | WP | % | 18,7 |
| Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 20,6 |
| Độ sệt |  | Is | - | 0,54 |
| Lực dính |  | C | kG/cm2 | 0,209 |
| Góc ma sát trong |  |  | Độ | 11°21' |
| Hệ số nén lún |  | a1-2 | kG/cm2 | 0,029 |
| Modun biến dạng |  | E1-2 | kG/cm2 | 60,00 |
| Sức chịu tải quy ước |  | (R0) | kG/cm2 | 1,30 |

### Lớp số 3: Sét ít dẻo, màu xám nâu, xám đen, xám xanh, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng đôi chỗ cứng

Lớp (3) nằm dưới lớp đất 2. Thành phần chủ yếu là sét ít dẻo, màu xám nâu, xám đen, xám xanh, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng đôi chỗ cứng. Độ sâu, bề dày lớp thể hiện tại bảng 5.5. Sức kháng xuyên động chùy tiêu chuẩn NSPT từ 13 đến 42 búa.

Bảng 5.5: Bảng thống kê sự phân bố theo chiều sâu của lớp đất số 3

| Hố khoan | Độ sâu mặt lớp (m) | Độ sâu đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| HK1 | 56,5 | >80,0 | >23,5 |
| HK2 | 57,0 | >77,0 | >20,0 |
| HK3 | 57,5 | >80,0 | >22,5 |

Các đặc trưng cơ lý chủ yếu của lớp tại bảng 5.6

Bảng 5.6: Bảng chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của lớp đất số 3

| Tính chất cơ lý |  | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lớp 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cỡ hạt | Hạt sạn | P | % | 0.0 |
|  | Hạt cát |  | % | 52.6 |
|  | Hạt bụi |  | % | 28.2 |
|  | Hạt sét |  | % | 19.2 |
| Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 26.1 |
| Dung trọng tự nhiên |  | g | g/cm3 | 1.896 |
| Dung trọng khô |  | k | g/cm3 | 1.505 |
| Dung trọng đẩy nổi |  | sub | g/cm3 | 0.945 |
| Tỷ trọng hạt |  | Gs | g/cm3 | 2.687 |
| Hệ số rỗng |  | e | - | 0.789 |
| Độ rỗng |  | n | % | 44.0 |
| Độ bão hòa |  | S | % | 88.9 |
| Giới hạn chảy |  | WL | % | 34.3 |
| Giới hạn dẻo |  | WP | % | 19.8 |
| Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 14.5 |
| Độ sệt |  | Is | - | 0.44 |
| Lực dính |  | C | kG/cm2 | 0.207 |
| Góc ma sát trong |  |  | Độ | 12°03' |
| Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0.028 |
| Module tổng biến dạng |  | E1-2 | kG/cm2 | 34.777 |
| Sức chịu tải quy ước |  | R0 | kG/cm2 | 1.325 |

## V.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THUỶ VĂN

Mực nước ổn định được quan trắc tại hố khoan sau khi kết thúc khoan sau 24h, chiều sâu mực nước được quan trắc dao động từ 1.3m đến 1.8m.

Mực nước ổn định có thể thay đổi, dao động tùy thuộc theo mùa.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## VI.1. Kết luận

Dựa vào kết quả khảo sát ngoài hiện trường và trong phòng, Khu vực khảo sát có điều kiện địa chất tương đối yếu. Với chiều sâu khoan 80m, đia tầng khu vực xây dựng được sơ bộ chia thành 3 lớp chính và lớp san lấp có đặc trưng cơ lý được thể hiện trong bảng biểu kết quả thí nghiệm và được mô tả cụ thể như sau:

Lớp san lấp: Cát, đất, bê tông san lấp.

Lớp số 1: Sét rất dẻo lẫn hữu cơ, đôi chỗ xen kẹp ít cát, màu xám nâu, trạng thái chảy - dẻo chảy

Lớp số 2: Sét ít dẻo, màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng

Lớp số 3: Sét ít dẻo, màu xám nâu, xám đen, xám xanh, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng đôi chỗ cứng

## VI.2. Kiến nghị

Dựa vào các số liệu đã ghi nhận được tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng được thể hiện cụ thể trên hình trụ hố khoan, bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm. Địa chất khu vực tương đối đồng nhất.

Tùy theo cấp hạng công trình mà bộ phận thiết kế nên chọn kết cấu nền móng cho phù hợp với điều kiện địa chất trong khu vực. Trong quá trình thiết kế cần tham khảo hồ sơ địa chất công trình để có đánh giá sát thực tế nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và an toàn cho công trình.