MỞ ĐẦU

Nhằm mục đích có tài liệu địa chất phục vụ cho công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Thực hiện hợp đồng đã ký giữa Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Hưng Hà;

Dựa vào các tiêu chuẩn của Việt Nam về các phương pháp khảo sát địa chất công trình ngoài hiện trường và các phương pháp thí nghiệm trong phòng.

Tháng 09/2020 đội khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Dựng và Đầu tư Hưng Hà đã tiến hành khảo sát địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng dự án:  Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

I/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC :

1/ Công tác khoan:

-Khối lượng:

| STT | Kí hiệu hố khoan | Chiều sâu(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | HK1 | 35.0 |
| 2 | HK2 | 35.0 |
| 3 | HK3 | 35.0 |
| Tổng số (m) |  | 105.0 |

-Thiết bị khoan: Khoan máy

-Phương pháp khoan: Khoan xoay thổi rửa bằng dung dịch Bentonite.

-Vị trí hố khoan được trình bày ở phụ lục1.

2/Công tác lấy mẫu:

Mẫu nguyên dạng được lấy bằng cách đóng ống mẫu vào hố khoan sau khi đã vét sạch đáy hố khoan.

Mẫu không nguyên dạng được lấy trong ống SPT khi tiến hành thí nghiệm.

Tất cả các mẫu lấy lên được dán thẻ, bọc kín, bảo quản cẩn thận rồi chuyển ngay về phòng thí nghiệm.

Tổng số mẫu thí nghiệm: 48 mẫu, trong đó có 36 mẫu đất nguyên dạng, 12 mẫu đất không nguyên dạng.

3/ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT:

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được tiến hành theo TCVN 9351-2012. Nspt là số búa thực đóng được 30cm cuối cùng.

Tổng số lần thí nghiệm SPT tại hiện trường: 54 lần.

4/ Thí nghiệm trong phòng:

Trong phòng đã tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá như sau:

-Độ ẩm W (%)				-Độ ẩm giới hạn dẻo (W d %)

-Dung trọng  (g/cm3)			-Thành phần hạt P(%)

-Tỷ trọng 					-Thí nghiệm cắt phẳng

-Độ ẩm giới hạn chảy (Wch %)		-Thí nghiệm nén nhanh.

II- CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
| 2 | Quy trình về định vị lỗ khoan, hố đào của Tổng cục Địa chất | 96TCN 43-90 |
| 3 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn | TCVN 9351:2012 |
| 4 | Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu đất | TCVN 2683-2012 |
| 5 | Phương pháp chỉnh lý, thống kê các kết quả xác định đặc trưng của đất | TCVN 9153:2012 |
| 6 | Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN 9437-2012 |
| 7 | Các tiêu chuẩn thí nghiệm mẫu đất | TCVN 4195-2012 đến 4202-2012 |
| 8 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình | TCVN 9362:2012 |
| 9 | Tiêu chuẩn khảo sát cho xây dựng - khảo sát địa kỹ thuật nhà cao tầng | TCVN 9363:2012 |
| 10 | Và các quy trình, tiêu chuẩn về khảo sát địa chất trong xây dựng khác của Việt Nam có liên quan |  |

III/ ĐẶC ĐIỂM VỊTRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH ĐỊA MẠO:

Khu xây dựng nằm ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Khu xây dựng đã được san lấp, địa hình bằng phẳng khá thuận lợi cho việc thi công xây dựng.

Cao độ lấy theo cao độ tuyệt đối.

IV/ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:

Dựa theo các tài liệu mô tả ngoài hiện trường và các tài liệu thí nghiệm trong phòng, chúng tôi tiến hành phân chia địa tầng của khu xây dựng như sau:

1/ Lớp 1 - Đất lấp.

Lớp này gặp ở cả 3 hố khoan từ HK1 đến HK3; bề dày từ 0.9m đến 1.8m; cao độ mặt lớp từ +4.80m đến +5.80m; cao độ đáy lớp từ +3.00m đến +4.80m.

2/ Lớp 2 - Á sét màu nâu, xám nâu, trạng thái dẻo cứng.

Lớp này gặp ở cả 3 hố khoan từ HK1 đến HK3; bề dày từ 3.0m đến 4.4m; cao độ mặt lớp từ +3.00m đến +4.80m; cao độ đáy lớp từ 0.00m đến +1.40m. Đất có thành phần là á sét màu nâu, xám nâu, trạng thái dẻo cứng. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 89, SPT trung bình Nspt= 8.2. Tại lớp này đã lấy 06 mẫu đất nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 2.8 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 3.3 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 4.8 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 8.4 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 11.2 |
| -Từ 0.05-0.01mm |  | % | 22.2 |
| -Từ 0.01-0.005mm |  | % | 18.5 |
| <0.005mm |  | % | 28.9 |
| Độ ẩm tự nhiên | Wtn | % | 26.9 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên | w | g/cm3 | 1.79 |
| Khối lượng thể tích khô | c | g/cm3 | 1.41 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.69 |
| Hệ số rỗng | eo |  | 0.904 |
| Độ lỗ rỗng | n | % | 47.5 |
| Độ bão hoà | G | % | 79.9 |
| Độ ẩm giới hạn chảy | Wch | % | 35.6 |
| Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | 21.1 |
| Chỉ số dẻo | Id | % | 14.5 |
| Độ sệt | B |  | 0.40 |
| Góc ma sát trong |  | Độ | 13°40' |
| Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.23 |
| Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.031 |
| Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.5 |
| Môđun biến dạng | Eo | kG/cm2 | 103 |

3/ Lớp 3- Á sét màu nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm.

Lớp này gặp ở 2 hố khoan HK1 và HK3; bề dày từ 1.7m đến 2.7m; cao độ mặt lớp từ 0.00m đến +0.30m; cao độ đáy lớp từ -1.40m đến -2.70m. Đất có thành phần là á sét màu nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 46, SPT trung bình Nspt= 5.0. Tại lớp này đã lấy 02 mẫu đất nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 3.2 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 3.1 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 3.2 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 7.5 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 16.1 |
| -Từ 0.05-0.01mm |  | % | 22.8 |
| -Từ 0.01-0.005mm |  | % | 13.7 |
| <0.005mm |  | % | 30.6 |
| Độ ẩm tự nhiên | Wtn | % | 30.2 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên | w | g/cm3 | 1.69 |
| Khối lượng thể tích khô | c | g/cm3 | 1.30 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.69 |
| Hệ số rỗng | eo |  | 1.075 |
| Độ lỗ rỗng | n | % | 51.8 |
| Độ bão hoà | G | % | 75.6 |
| Độ ẩm giới hạn chảy | Wch | % | 35.4 |
| Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | 20.1 |
| Chỉ số dẻo | Id | % | 15.3 |
| Độ sệt | B |  | 0.66 |
| Góc ma sát trong |  | Độ | 11°22' |
| Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.16 |
| Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.042 |
| Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.05 |
| Môđun biến dạng | Eo | kG/cm2 | 61 |

4/ Lớp 4- Á sét màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng.

Lớp này gặp ở cả 3 hố khoan từ HK1 đến HK3; bề dày từ 3.5m đến 6.6m; cao độ mặt lớp từ -2.70m đến +1.40m; cao độ đáy lớp từ -5.20m đến -6.20m. Đất có thành phần là á sét màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 916, SPT trung bình Nspt= 11.9. Tại lớp này đã lấy 07 mẫu đất nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 2.5 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 4.0 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 6.0 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 5.6 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 14.5 |
| -Từ 0.05-0.01mm |  | % | 21.3 |
| -Từ 0.01-0.005mm |  | % | 15.8 |
| <0.005mm |  | % | 30.2 |
| Độ ẩm tự nhiên | Wtn | % | 26.4 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên | w | g/cm3 | 1.80 |
| Khối lượng thể tích khô | c | g/cm3 | 1.43 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.69 |
| Hệ số rỗng | eo |  | 0.889 |
| Độ lỗ rỗng | n | % | 47.0 |
| Độ bão hoà | G | % | 80.1 |
| Độ ẩm giới hạn chảy | Wch | % | 35.9 |
| Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | 21.4 |
| Chỉ số dẻo | Id | % | 14.5 |
| Độ sệt | B |  | 0.34 |
| Góc ma sát trong |  | Độ | 13°37' |
| Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.25 |
| Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.030 |
| Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.59 |
| Môđun biến dạng | Eo | kG/cm2 | 109 |

5/ Lớp 5- Á sét màu xám nâu, xám vàng, trạng thái nửa cứng.

Lớp này gặp ở cả 3 hố khoan từ HK1 đến HK3; bề dày từ 5.0m đến 5.5m; cao độ mặt lớp từ -5.20m đến -6.20m; cao độ đáy lớp từ -10.20m đến -11.70m. Đất có thành phần là á sét màu xám nâu, xám vàng, trạng thái nửa cứng. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 1420, SPT trung bình Nspt= 16.6. Tại lớp này đã lấy 09 mẫu đất nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 2.7 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 3.2 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 5.0 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 7.9 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 14.5 |
| -Từ 0.05-0.01mm |  | % | 21.3 |
| -Từ 0.01-0.005mm |  | % | 17.5 |
| <0.005mm |  | % | 27.8 |
| Độ ẩm tự nhiên | Wtn | % | 21.9 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên | w | g/cm3 | 1.86 |
| Khối lượng thể tích khô | c | g/cm3 | 1.52 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.69 |
| Hệ số rỗng | eo |  | 0.766 |
| Độ lỗ rỗng | n | % | 43.3 |
| Độ bão hoà | G | % | 76.9 |
| Độ ẩm giới hạn chảy | Wch | % | 31.4 |
| Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | 19.6 |
| Chỉ số dẻo | Id | % | 11.8 |
| Độ sệt | B |  | 0.19 |
| Góc ma sát trong |  | Độ | 16°09' |
| Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.30 |
| Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.023 |
| Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 2.03 |
| Môđun biến dạng | Eo | kG/cm2 | 186 |

6/ Lớp 6- Á sét màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm.

Lớp này gặp ở cả 3 hố khoan từ HK1 đến HK3; bề dày từ 8.0m đến 10.5m; cao độ mặt lớp từ -10.20m đến -11.70m; cao độ đáy lớp từ -18.20m đến -22.20m. Đất có thành phần là á sét màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 48, SPT trung bình Nspt= 6.6. Tại lớp này đã lấy 12 mẫu đất nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 2.5 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 3.3 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 4.9 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 6.7 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 16.2 |
| -Từ 0.05-0.01mm |  | % | 20.8 |
| -Từ 0.01-0.005mm |  | % | 17.7 |
| <0.005mm |  | % | 28.1 |
| Độ ẩm tự nhiên | Wtn | % | 31.0 |
| Khối lượng thể tích tự nhiên | w | g/cm3 | 1.68 |
| Khối lượng thể tích khô | c | g/cm3 | 1.29 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.70 |
| Hệ số rỗng | eo |  | 1.102 |
| Độ lỗ rỗng | n | % | 52.4 |
| Độ bão hoà | G | % | 76.0 |
| Độ ẩm giới hạn chảy | Wch | % | 36.1 |
| Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | 21.3 |
| Chỉ số dẻo | Id | % | 14.8 |
| Độ sệt | B |  | 0.66 |
| Góc ma sát trong |  | Độ | 10°00' |
| Lực dính kết | C | kG/cm2 | 0.17 |
| Hệ số nén lún | a1-2 | cm2/kG | 0.040 |
| Sức chịu tải qui ước | R0 | kG/cm2 | 1.03 |
| Môđun biến dạng | Eo | kG/cm2 | 65 |

7/ Lớp 7- Sỏi sạn lẫn cát màu xám nâu, xám đen, trạng thái chặt.

Lớp này gặp ở 2 hố khoan HK1 và HK2; bề dày từ 1.9m đến 2.0m; cao độ mặt lớp từ -18.20m đến -18.90m; cao độ đáy lớp từ -20.20m đến -20.80m. Đất có thành phần là sỏi sạn lẫn cát màu xám nâu, xám đen, trạng thái chặt. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 3772, SPT trung bình Nspt= 54.5. Tại lớp này đã lấy 02 mẫu đất không nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 10.0-5.0mm |  | % | 17.8 |
| -Từ 5.0-2.0mm |  | % | 27.3 |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 14.2 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 11.3 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 10.8 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 10.4 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 8.4 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.65 |

8/ Lớp 8 - Cát hạt mịn đến hạt trung, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái chặt.

Lớp này gặp ở cả 3 hố khoan từ HK1 đến HK3; bề dày lớp chưa xác định; cao độ mặt lớp từ -20.20m đến -22.20m. Đất có thành phần là cát hạt mịn đến hạt trung, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái chặt. Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT cho thấy trị số SPT Nspt: 2451, SPT trung bình Nspt= 36.7. Tại lớp này đã lấy 10 mẫu đất không nguyên dạng tiến hành thí nghiệm trong phòng.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu cơ lý của lớp này như sau:

| Chỉ tiêu | Kí hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hạt |  | % |  |
| -Từ 5.0-2.0mm |  | % | 0.5 |
| -Từ 2.0-1.0mm |  | % | 3.4 |
| -Từ 1.0-0.5mm |  | % | 7.9 |
| -Từ 0.5-0.25mm |  | % | 27.6 |
| -Từ 0.25-0.1mm |  | % | 27.3 |
| -Từ 0.1-0.05mm |  | % | 33.2 |
| Khối lượng riêng |  | g/cm3 | 2.65 |
| Góc nghỉ của cát khi khô | αk | Độ | 2943’ |
| Góc nghỉ cảu cát khi ướt | αw | Độ | 2241’ |
| Hệ số rỗng lớn nhất của cát | emax |  | 0.878 |
| Hệ số rống nhỏ nhất của cát | emin |  | 0.567 |

V/ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN:

- Nước mặt: Khu vực xây dựng hiện tại không bị ngập nước.

- Nước ngầm: Tại thời điểm khảo sát mực nước ngầm xuất hiện tại lớp đất số 2 (tại cao độ +2.50m)

VI - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

1/ Kết luận.

a/ Điều kiện địa hình địa mạo.

Khu xây dựng nằm ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Khu xây dựng đã được san lấp, thuận lợi cho việc thi công xây dựng.

b/ Điều kiện địa chất công trình.

- Lớp 1 - Đất lấp. Lớp này có khả năng chịu tải kém.

- Lớp 2 - Á sét màu nâu, xám nâu, trạng thái dẻo cứng. Lớp này có sức chịu tải trung bình.

- Lớp 3 -  Á sét màu nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm. Lớp này có sức chịu tải kém.

- Lớp 4 - Á sét màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Lớp này có sức chịu tải trung bình.

Lớp 5 - Á sét màu xám nâu, xám vàng, trạng thái nửa cứng. Lớp này có sức chịu tải khá.

Lớp 6 - Á sét màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm. Lớp này có sức chịu tải kém.

Lớp 7 - Sỏi sạn lẫn cát màu xám nâu, xám đen, trạng thái chặt. Lớp này có sức chịu tải tốt.

Lớp 8 - Cát hạt mịn đến hạt trung, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái chặt. Lớp này có sức chịu tải tốt.

c/ Điều kiện địa chất thuỷ văn.

- Nước mặt: Khu vực xây dựng hiện tại không ngập nước.

- Nước ngầm: Tại thời điểm khảo sát mực nước ngầm xuất hiện tại lớp đất số 2 ( tại cao độ +2.50m).

2/ Kiến nghị.

Nếu tải trọng công trình lớn, theo chúng tôi có thể chọn phương án móng cọc, mũi cọc đặt vào lớp 7 hoặc 8.